毕业论文  毕业设计

哈尔滨工业大学深圳校区

毕业论文（设计）开题报告

| 题 目： | 多孔铜的制备及其在瞬态液相连接中的应用 |
| --- | --- |
| 姓 名： | 刘启航 |
| 学 号： | 2023316103 |
| 学 院： | 深圳校区材料科学与工程学院 |
| 专 业： | 材料科学与工程 |
| 指导教师： | 陈宏涛 |
| 日 期： | 2026年10月8日 |

目  录

1  课题背景及研究的目的和意义	1

1.1  课题背景	1

1.2  研究的目的和意义	2

2  国内外研究现状及分析	4

2.1  国内外研究现状	4

2.2  国内外文献综述及简析	4

2.2.1  SiC高温封装与TLP互连技术	4

2.2.2  Cu-Sn瞬态液相反应与IMC生长	5

2.2.3  多孔Cu制备及孔结构调控	6

2.2.4  多孔Cu辅助瞬态液相连接	7

2.2.5  Ag/Ag3Sn调控与高温时效	9

2.2.6  器件级热可靠性与现有研究不足	9

3  主要研究内容及研究方案	11

3.1  研究内容	11

3.1.1  文献综述与SAPC体系研究现状调研	11

3.1.2  多孔Cu制备工艺参数优化实验	11

3.1.3  微观组织表征与IMC生长动力学分析	12

3.1.4  剪切强度测试与断口失效模式分析	12

3.1.5  高温时效可靠性实验与寿命预测	12

3.1.6  SiC器件封装工艺调试与电学性能测试	13

3.1.7  功率循环可靠性测试与热阻提取	13

3.1.8  工艺-组织-性能关系的数据整理与图表	13

3.2  研究方案	14

3.2.1  总体技术路线	14

3.2.2  多孔Cu制备与工艺筛选	15

3.2.3  连接接头组织与力学性能评价	16

3.2.4  高温时效与动力学分析	16

3.2.5  SiC器件封装与功率循环评价	17

3.2.6  数据分析与质量控制	18

4  进度安排及预期目标	19

4.1  进度安排	19

4.2  预期目标	20

5  已具备和所需的条件和经费	21

5.1  实验室条件和经费保障	21

5.2  所需条件和经费	21

6  预计困难及解决方案	22

6.1  预计困难与技术难点	22

6.2  解决方案	22

参考文献	24

1  课题背景及研究的目的和意义

1.1  课题背景

目前，电力电子器件不断朝着高功率密度、高集成度和小型化方向发展，芯片工作温度、功率循环幅度以及局部热流密度随之升高。以SiC、GaN为代表的宽禁带半导体具有较高的击穿电场、较快的电子饱和速率和较好的高温服役能力，已逐渐应用于新能源汽车、轨道交通、航空航天和新能源电力系统等领域[1]。然而，半导体器件性能的提升也对封装互连材料提出了更高要求。互连层不仅承担芯片与基板之间的机械连接作用，还需要实现电流传输和热量导出，其可靠性直接影响器件的使用寿命。

在高温和功率循环条件下，芯片、互连层和基板之间的热膨胀系数不匹配会导致界面产生周期性热应力，进而引发焊点蠕变、疲劳开裂、界面脱层和孔洞扩展等失效[29]。传统Sn基钎料具有工艺成熟、成本较低和润湿性较好的特点，但其熔点和高温强度相对较低，在高温服役过程中容易发生软化、蠕变甚至重熔[2]。AuSn等高可靠性钎料虽然具有较高的耐热性和良好的导电、导热性能，但其连接温度较高、材料成本昂贵，限制了其在大面积和规模化封装中的应用。因此，高功率电子器件的互连材料通常需要满足以下基本要求：

（1）连接温度应尽可能低，以减少加工过程中对芯片、基板和金属化层造成的热损伤；

（2）连接完成后应具有较高的再熔温度和高温稳定性，保证互连层在器件服役温度下不发生重熔和明显软化；

（3）互连层应同时具备良好的导电、导热和力学性能，并能够缓解不同材料之间的热应力和残余应力。

为满足上述要求，瞬态液相连接（Transient Liquid Phase Bonding，TLP）技术受到了广泛关注。TLP连接通常采用低熔点金属或合金作为中间层，在连接温度下形成液相，随后通过液相与基体之间的元素扩散和等温凝固，形成熔点高于连接温度的金属间化合物或固溶体接头[2]。因此，该技术具有“低温连接、高温服役”的特点，已被用于金属、陶瓷及功率电子器件的连接。相关综述表明，TLP连接的主要过程包括中间层熔化、基体溶解、等温凝固和接头均匀化，其最终接头的耐热温度可高于实际连接温度。

然而，传统TLP连接仍存在一些问题。一方面，液相的等温凝固主要依靠固态扩散完成，通常需要较长的保温时间，难以满足高效率封装工艺的要求；另一方面，连接过程中容易形成Cu-Sn等金属间化合物，过厚或连续分布的金属间化合物会使接头变脆[3]。同时，界面反应、液相收缩以及扩散不均匀还可能导致孔洞形成，降低接头的长期可靠性[7]。因此，如何在缩短连接时间的同时，控制金属间化合物的生成，并改善接头的应力承载能力，成为瞬态液相连接技术进一步应用需要解决的问题。

多孔铜具有较高的比表面积、良好的导电导热性能、较低的材料成本以及可调控的孔隙结构[11]。多孔金属的孔径、孔隙率、孔形貌和孔道连通性会显著影响其力学、热学和传质性能；目前常见的制备方法包括模板法、占位剂法、烧结法、脱合金法、电沉积法和增材制造等[12]。将多孔铜作为瞬态液相连接的中间层，可以增加铜骨架与Sn基液相之间的反应面积，为液相浸润、渗流和元素扩散提供通道，从而加快Sn的消耗和Cu-Sn金属间化合物的形成，缩短等温凝固时间[14]。

与此同时，多孔铜并非简单的致密铜替代材料。其具有一定的压缩变形能力和应力缓冲能力，可以在连接层内部形成金属骨架，降低热膨胀失配引起的局部应力集中[13]。连接完成后，若能够合理控制孔隙结构和液相填充程度，则有望形成多孔铜骨架与金属间化合物组成的复合接头，在保持较高导电、导热能力的同时改善接头的韧性和抗热疲劳性能。相反，孔隙率过高、孔径分布不均或液相填充不足，也可能造成未填充孔洞和局部缺陷。因此，多孔铜的制备工艺、孔隙结构以及其与Sn基液相之间的反应行为，需要进行系统研究。

1.2  研究的目的和意义

为满足高功率电子器件对低温连接、高温服役和高可靠性互连结构的需求，本课题拟开展多孔铜的制备及其在瞬态液相连接中的应用研究。通过调控多孔铜的孔隙率、孔径、孔壁厚度和孔道连通性，建立多孔铜结构参数与其导电、导热、力学及润湿性能之间的关系，为多孔铜中间层的可控制备提供基础。

本课题拟以多孔Cu制备为起点，围绕“多孔结构—焊料浸渗—Cu-Sn/Ag-Sn反应—接头强度—高温时效—SiC器件功率循环”建立连续的研究链条。前期首先完成SAC305焊料与多孔Cu组成的复合互连体系（以下简称SAPC）及相邻技术路线的文献综述，明确孔隙率、孔径、连通性、焊料填充状态、IMC组成和热可靠性等指标的物理含义；随后在实验条件允许的范围内优化多孔Cu制备参数，减少批次间孔结构差异；在接头阶段结合SEM/EDS、XRD、图像定量和剪切/断口分析，判断回流及高温时效过程中组织变化与力学性能之间的对应关系；最后把筛选后的互连材料用于SiC器件封装，通过I-V、电热参数和功率循环观察材料级规律能否延伸到器件级。

此外，本课题还将对多孔铜瞬态液相接头的剪切强度、断裂行为、导电导热性能以及高温和热循环可靠性进行评价，探讨多孔金属骨架对连接层应力缓冲和裂纹扩展的影响机制。通过优化多孔铜制备参数和瞬态液相连接工艺，获得兼具较低连接温度、较高服役温度、良好导电导热性能和抗热疲劳能力的复合互连结构，为SiC、GaN等宽禁带半导体器件的高可靠性封装提供材料和工艺参考。

2  国内外研究现状及分析

2.1  国内外研究现状

近年来，国内外学者围绕多孔金属的制备、孔结构调控及其在电子封装中的应用开展了大量研究。多孔金属具有通孔和半通孔结构，兼具金属材料的导电、导热和力学性能，在电极、传感和过滤等领域得到应用。现有研究主要集中于多孔Cu的制备与中间层设计、界面反应与IMC生长、接头力学性能及高温可靠性等方面。国外相关研究开展较早，国内则逐渐重视多孔Cu在瞬态液相连接和高温电子封装中的应用。下面将从多孔Cu制备、TLP连接、接头性能及可靠性等方面进行综述。

2.1.1  多孔Cu制备与Cu基中间层设计的研究

Su等以Cu₄₀Al₆₀合金为前驱体，将其置于1.45 mol/L盐酸溶液中，在80 ℃水浴条件下脱合金12 h，制得平均孔径为320 nm的纳米多孔Cu（NPC）片，其制备及连接流程如图2-1所示[15]。研究采用SAC305（Sn-3.0Ag-0.5Cu）焊料填充NPC孔道，在240 ℃、5 MPa条件下回流10 min，实现Cu/Cu-Sn金属间化合物（IMCs）/Cu互连，说明该尺度的Cu骨架可在上述工艺时间内参与焊料反应并形成连接层。该接头的平均电阻率为13.38 μΩ·cm，结合图中由合金薄片、NPC中间层到焊后互连层的制备过程，表明该方法能够兼顾片状材料装配和Cu-Sn反应连接，为纳米多孔Cu中间层的制备与应用提供了实验依据。

图2-1  纳米多孔Cu片的脱合金制备及SAC305填充连接流程

在Cu基中间层设计方面，Wang等采用表面涂覆In的致密Cu薄片连接化学镀Ni/浸Au（ENIG）处理的Cu圆片，如图2-2所示，中间薄片的平面尺寸为8 mm×8 mm、厚度为120 μm，图中截面显示Cu薄片两侧均存在In涂层[16]。连接过程中，In涂层被消耗，薄片两侧形成含δ-(Cu,In)、Ni₂₈In₇₂和AuIn₂的IMC连接层；随连接温度与保温时间增加，AuIn₂逐渐消耗，其他两种反应相粗化，同时连接层缺陷减少，接头剪切强度由16.9 MPa提高至38.0 MPa。按照上述报告值计算，强度增加21.1 MPa、约为初始值的2.25倍，但断裂仍表现出脆性特征且断裂位置基本不变，说明该Cu/In体系的缺陷减少能够提高承载能力，而强度提高并未同时改变其脆性断裂特征。

图2-2  In涂层Cu薄片及TLP连接结构：（a）涂层薄片截面；（b）试样装配示意；（c）上下连接层示意[16]

2.1.2  多孔Cu辅助TLP连接的界面反应与组织

Xiong等采用Sn-58Bi焊料（SB）与多孔Cu（P-Cu）构建Cu/SB/P-Cu/SB/Cu夹层结构，并在甲酸气氛中开展瞬态液相连接（TLP）研究，其装配方式如图2-3所示[17]。其中，上部Cu试样的尺寸为4 mm×4 mm、厚度为2 mm；下部Cu基板的尺寸为12 mm×20 mm、厚度同样为2 mm。示意结构中，多孔Cu中间层及其两侧焊膏层的厚度均为0.5 mm。与单侧添加焊料的方式相比，该结构在多孔Cu两侧设置焊料，使焊料熔化后能够从两个方向进入孔道，为多孔骨架与液态焊料的接触和反应提供条件。

在连接过程中，液态焊料需要先润湿多孔Cu表面，再沿相互连通的孔道铺展和填充，随后与Cu骨架发生界面反应并形成金属间化合物（IMC）。作者认为，多孔Cu较大的比表面积是促进润湿、铺展和IMC形成的重要因素。基于这一结构特点，研究进一步从连接温度、连接时间、施加压力以及是否使用Pt催化剂四类工艺因素出发，考察接头的形成行为。其中，温度和时间影响焊料熔化后的反应过程，压力则同时关系到焊料与多孔Cu的接触状态及多孔骨架的受力情况。研究报告表明，适当加压有助于提高接头强度，但压力过高会对接头造成损伤。因此，对于图中厚度为0.5 mm的多孔Cu中间层，工艺优化不能只关注焊料能否进入孔道，还需要考虑骨架在受压时能否保持完整，以及焊料填充与界面反应是否充分。该研究说明，多孔Cu参与TLP连接时，孔道填充、界面反应和压力控制相互关联，为后续设计多孔Cu中间层及确定连接参数提供了参考。

图2-3  Cu/SB/P-Cu/SB/Cu连接试样：（a）试样布置；（b）夹层结构及尺寸；（c）焊料进入多孔Cu的示意图

Kim等将莲花型多孔Cu作为TLP连接中间层，在300 ℃、0.1 MPa条件下研究保温时间对界面反应及剪切性能的影响，图2-4展示了不同连接时间下的截面组织[18]。图中标识了Cu骨架、富Sn区、Cu₆Sn₅和Cu₃Sn，作者指出Cu₃Sn层随连接时间延长而增厚，在不超过120 min的研究范围内，莲花型多孔Cu接头的剪切强度高于传统TLP接头，原因是多孔结构对裂纹扩展的阻碍提高了断裂阻力。当连接时间进入180 min及更长阶段时，过量IMC生成引起孔内材料的体积收缩，产生拉应力并导致空洞形成；图中后期截面的局部空洞与这一解释相符，说明300 ℃下延长保温时间需要兼顾界面反应程度和反应收缩缺陷。

图2-4  莲花型多孔Cu中间层TLP接头在不同连接时间下的截面SEM形貌（图中标尺均为50 μm）[18]

2.1.3  接头力学性能与失效模式的相关研究Su

Su等在制备多孔铜完成以后（见2.1.1多孔铜制备的研究），对NPC/SAC305形成的连接层进行了剪切测试，报告的平均剪切强度为37.68 MPa，最高测得值为57.38 MPa，并进一步考察了200 ℃下时效15 d过程中的强度变化，如图2-5所示[15]。按图中均值数据点估读，时效5、10和15 d后的剪切强度分别约为32、31和35 MPa，即均值先降低、随后回升；以15 d估读值35 MPa和初始报告值37.68 MPa计算，强度保持率约为93%，该比例属于据图计算的近似值。图中各时效组的误差范围存在重叠，因此这组数据支持接头在200 ℃、15 d条件下仍具有约35 MPa的平均承载水平，但均值的波动本身不足以证明各组差异具有统计显著性。

图2-5  NPC/SAC305连接层在200 ℃下时效0、5、10和15 d后的剪切强度

为分析多孔Cu/Sn-58Bi接头的缺陷与失效行为，Xiong等采用Sn-58Bi焊料（SB）和多孔Cu（P-Cu）构建Cu/SB/P-Cu/SB/Cu夹层，并比较了200 ℃和300 ℃连接试样的断口及截面组织，装配结构见2.1.2节，观察结果见图2-6[17]。200 ℃试样的断口中可见未填充孔，说明部分液态焊料未能充分进入多孔Cu孔道。这些区域减少了焊料与Cu骨架的有效接触，也可能成为受力时的局部薄弱位置。图2-6（b）的标尺为10 μm，展示局部孔道未填充的情况；图2-6（c）、（d）的标尺均为200 μm，可用于观察较大视场内的孔洞分布。两个温度下的截面均标出了孔洞位置，因此不能仅凭某一处断口判断整体连接质量，还需结合不同尺度的截面组织，分析孔洞的位置和分布。作者同时报告，连接温度由200 ℃提高至300 ℃后，金属间化合物（IMC）发生粗化，接头强度反而下降。结合孔洞观察结果可知，升温并不必然带来更充分的填充或更高的强度。该体系的性能评价需要同时考虑孔道填充、孔洞缺陷和IMC形貌，连接温度的选择也应兼顾液相进入孔道与抑制反应相过度粗化两方面。这表明温度变化对接头的影响不能仅从焊料流动或界面反应是否加快来判断，还需要关注孔道填充状态和反应产物形貌。综合断口、局部孔道及大视场截面信息可知，该体系的连接质量受到填充缺陷与IMC粗化的共同制约。因此，在优化连接温度时，应同时考察液态焊料进入多孔骨架的程度、残留孔洞的分布以及IMC的生长情况，不能仅依据温度从200 ℃提高到300 ℃就推断接头强度必然增加。

图2-6  Sn-58Bi/多孔Cu接头的断口与截面形貌：（a）200 ℃试样断口；（b）断口局部SEM形貌；（c）200 ℃与（d）300 ℃试样截面

2.1.4  高温时效与长期组织稳定性的研究

Tatsumi等采用Cu-焊料-树脂复合膏，在氮气中以250 ℃、1 min、无外加压力的工艺制得Cu-Sn瞬态液相烧结（TLPS）骨架接头，并分别在150、175和200 ℃下时效1000 h，其连接层与Cu基板界面的截面如图2-7所示[25]。对应图中1—6号区域的EDX结果，Cu含量依次为75.7、73.1、73.6、78.7、75.5和76.1 at.%，相应Sn含量为24.3、26.9、26.4、21.3、24.5和23.9 at.%，作者均判定为Cu₃Sn，支持该基板侧界面在时效后以Cu₃Sn为主要反应相的结论。论文另报告初始平均剪切强度为22.1 MPa，三种温度下时效1000 h后分别为22.8、24.0和19.0 MPa，约变化+3%、+9%和−14%；作者将其解释为Cu₆Sn₅向Cu₃Sn转化的强化作用与Cu₃Sn/Cu界面亚微米空洞的不利作用相互竞争。因此，评价该类骨架接头的高温稳定性时，既要分析界面反应相的组成变化，也要关注空洞等缺陷的形成，不能仅根据Cu₃Sn的生成判断接头性能。

图2-7  Cu-Sn TLPS连接层与基板界面在（a）150 ℃、（b）175 ℃和（c）200 ℃下时效1000 h后的SEM形貌[25]

2.1.5  焊料填充状态与热冲击可靠性的相关研究

Shin等采用SAC305焊料在265 ℃下连接莲花型多孔Cu（LPC）与Al，并以非多孔Cu接头为对照；Cu试样尺寸为5 mm×5 mm×1.5 mm，LPC的平均孔径为370±30.6 μm，孔道方向垂直于连接界面，截面结构如图2-8所示[19]。研究通过改变焊料供给量得到Mode 1、Mode 2和Mode 3三种填充状态，前两种状态为部分填充，Mode 3实现100%填充，且部分填充时较小孔道优先被焊料填入。作者报告填充率增加使接头强度提高、延性降低，100%填充接头的剪切强度与非多孔Cu接头相近；结合图中孔内焊料由局部填充到贯通填充的变化，可以看出该研究通过焊料供给量调节孔内结构，实现了承载能力与变形能力的不同组合。

图2-8  非多孔Cu及不同焊料填充状态LPC/Al接头的截面光学显微照片：（a）非多孔Cu；（b）Mode 1；（c）Mode 2；（d）Mode 3（100%填充）

接着他与团队进一步比较了不同填充状态试样剪切后的宏观形貌，如图2-9所示，非多孔Cu、Mode 1、Mode 2和Mode 3试样在图中标出的横向尺寸分别为4.85、3.89、4.18和4.29 mm，纵向标注均为5 mm。在平面尺寸同为5 mm×5 mm的试样中，Mode 1剪切后的横向尺寸最小，Mode 2和Mode 3的相应尺寸依次增大；这一形貌差异为比较孔结构参与变形的程度提供了观察依据，但不能将剪切后外形尺寸直接代入计算接头强度或均匀应变，还需结合剪切曲线和断口形貌，才能更完整地分析填充状态对变形及失效过程的影响。该研究还报告，热冲击后LPC接头的剪切强度衰减小于非多孔Cu接头，并将这一结果归因于LPC较低的屈服强度及孔结构形成的特殊连接界面[19]。热冲击使连接层与相邻材料反复经历温度变化，孔结构对局部变形和界面应力分布的影响因而值得关注。综合剪切后形貌与热冲击结果可见，填充程度既关系到接头的初始变形行为，也可能影响其后续服役稳定性，具体关系仍需依靠力学数据和失效位置分析加以验证。

图2-9  剪切后试样的光学显微照片：（a）非多孔Cu；（b）Mode 1；（c）Mode 2；（d）Mode 3，箭头为剪切方向

2.2  国内外文献综述及简析

综合2.1中的国内外研究现状可知，要充分挖掘第三代半导体的潜力，就要提供与之相匹配的封装集成工艺，满足功率器件在高场、高频和高温等极端恶劣条件作用下的服役需求。通过模板法、脱合金法与造孔剂法可以获得孔隙率与孔径可调控的多孔Cu，后续可通过浸蘸纯Sn或SAC305等钎料获得多孔Cu复合钎料片，或直接在两侧放置钎料箔形成三明治结构进行焊接[14]。研究表明，多孔Cu可以提高回流过程中IMC生成的速率，改善焊点断裂模式，提升焊点的力学性能、电学性能、热学性能，并显著提高焊点高温老化与热冲击下的长期服役可靠性。综合2.1所述研究现状，本课题需要解决的问题集中在以下三个方面：

（1）孔结构可控性与可浸渗性之间的匹配关系尚需明确。需要建CuO/NaCl/Ag体系的成形、还原烧结和造孔剂去除窗口，定量描述孔隙率、开孔率、孔径分布及骨架完整性，并将其与SAC305浸渗完整性对应起来。

（2）多孔Cu辅助TLP反应区具有三维非均匀特征，传统单一IMC层厚度不足以描述其组织演化。需要结合SEM/EDS/XRD和图像统计，区分Cu骨架、Cu6Sn5、Cu3Sn、Ag3Sn、残余Sn和孔洞，并建立可重复的组织参数。

（3）材料级性能向SiC器件可靠性的传递机制仍不充分[33]。需要在高温时效、热冲击和功率循环中同步测量强度、热阻、结温和I-V，并以截面失效位置验证互连层对器件退化的实际贡献。

上述三项缺口将对应3.1中的材料制备、组织动力学、力学评价和可靠性/器件验证任务。

根据以上的文献综述，可以发现多孔Cu@Sn复合焊料在TLP互连焊点中表现出良好的性能。本课题将以CuO粉末为坯体主材，NaCl颗粒为造孔剂，金属粉末为添加剂，通过高温还原法制备复合多孔Cu片，并与Sn结合制备出复合多孔Cu@Sn焊料片（后续称为M-Cu@Sn）。接着与两侧铜基板进行焊接，对焊点进行力学、电学、热学、内部结构、界面组织、高温剪切性能等一系列性能进行研究；并采用M-Cu@Sn作为中间层对典型SiC二极管器件进行封装，对器件开展高温老化、热循环、冷热冲击等一系列可靠性试验，从而证明复合多孔Cu在TLP互连领域的优越性。

3  主要研究内容及研究方案

3.1  研究内容

毕业设计按照任务书确定的八项任务推进。开题阶段重点完成文献调研、实验变量梳理和评价方法设计；后续将通过实验采集孔隙率、剪切强度、IMC生长参数、寿命或功率循环结果的数值。按照“材料制备—连接反应—组织性能—长期可靠性—器件验证—数据归纳”的顺序逐步递进并总结。

3.1.1  文献综述与SAPC体系研究现状调研

本部分旨在明确多孔Cu制备、SAPC体系连接以及瞬态液相连接技术的发展现状，分析当前研究中存在的主要问题，为后续实验方案的制定提供理论依据。

检索SiC高温封装、Cu-Sn TLP/TLPS、多孔Cu制备、焊料浸渗、Ag3Sn、高温时效、功率循环和热阻提取等方向的国内外文献。对文献的结论、材料构型、连接温度/时间/压力、孔结构、主要IMC、测试方法与失效模式进行全面行进的整理并思考解决需要优化的问题。

文献调研的输出包括：一份按技术路线分类的文献表；一套SAPC关键变量清单；一套后续实验所需的最小表征项目。重点回答三个问题：多孔Cu应该怎样描述才足以反映其可浸渗性；Cu-Sn/Ag-Sn反应需要记录哪些组织量；器件功率循环中哪些参数能够与互连层退化建立对应。

3.1.2  多孔Cu制备工艺参数优化实验

多孔Cu的结构状态会直接影响后续液相渗透、界面反应和接头强度，因此需要先建立稳定、可重复的制备工艺。实验中将根据所选制备方法，逐步调整原料粒径、造孔剂含量、成形压力、烧结温度、保温时间和烧结气氛等参数，制备不同孔隙结构的多孔Cu样品。通过密度、孔隙率、显微组织、尺寸稳定性、导电性能和压缩性能等测试，对各组样品进行比较，筛选出适合SAPC连接的工艺参数范围。

3.1.3  微观组织表征与IMC生长动力学分析

围绕SAPC接头在连接过程中的组织演化规律，制备不同连接温度和保温时间下的接头样品，并进行截面分析。采用X射线衍射确定反应产物，利用SEM观察Cu骨架、焊料填充、IMC和孔洞形貌；用EDS确认局部Cu、Sn、Ag分布；用XRD辅助识别主要物相，结合电子背散射衍射（EBSD）分析晶粒和晶体结构变化。通过对比不同反应条件下IMC层厚度和形貌的变化，研究多孔Cu结构对界面反应的影响，并根据IMC厚度与反应时间之间的关系分析其生长动力学。

3.1.4  剪切强度测试与断口失效模式分析

在完成SAPC接头制备后，通过剪切实验评价其连接强度和承载能力。实验中将比较不同孔隙率、孔径以及连接温度和保温时间对剪切强度的影响，分析多孔Cu骨架和IMC组织在接头受力过程中的作用。剪切测试完成后，对断口进行宏观和微观观察，判断裂纹主要发生在界面、IMC层、多孔Cu骨架还是焊缝内部，并据此归纳不同工艺条件下的主要失效模式。

断口采用低倍全貌和高倍局部相结合的方式观察，必要时用EDS确认断裂经过的相区。拟将断裂位置分为基板/界面附近、富Sn区、Cu骨架区、Cu-Sn IMC区及混合路径等类型，并与剪切强度和回流/时效程度对应。

3.1.5  高温时效可靠性实验与寿命预测

为了考察SAPC接头在长期高温环境中的稳定性，将对接头进行不同时间的高温时效处理，并在时效过程中分阶段取样。通过测试剪切强度、电阻、IMC厚度和界面组织变化，分析高温条件下元素扩散、IMC长大、孔洞形成和裂纹扩展等现象[22]。结合接头性能随时效时间的变化趋势，判断其主要退化机制，并利用温度与性能衰减之间的关系对接头寿命进行初步预测。

3.1.6  SiC器件封装工艺调试与电学性能测试

在材料和连接工艺初步优化的基础上，将SAPC体系应用于SiC器件封装。实验中对芯片和基板进行表面处理，完成多孔Cu中间层的装配，并调节连接温度、保温时间、压力、升温速率和保护气氛等工艺条件。封装完成后，通过外观检查、截面组织观察、导通测试、接触电阻测试和基本电学性能测试，判断封装层是否存在虚焊、开路、短路、孔洞或界面脱层等缺陷，从而进一步调整器件封装工艺。

3.1.7  功率循环可靠性测试与热阻提取

为了模拟SiC器件实际工作中的周期性发热和冷却过程，将对完成封装的器件进行功率循环测试。测试过程中持续记录导通电压、漏电流、结温、壳温和热响应等参数，观察器件性能随循环过程的变化。当出现明显的电学参数漂移、温升异常、热阻增加或功能失效时，对器件进行失效分析。结合测试前后的截面组织，研究功率循环过程中裂纹、孔洞和界面脱层的形成情况，并通过热瞬态测试提取封装结构的热阻和热阻抗参数[36]。

3.2  研究方案

3.2.1  总体技术路线

本课题把“配方与成形—孔结构—Sn浸渗—TLP连接—组织演化—器件可靠性”作为一条连续证据链。先以造孔剂质量分数、Ag添加量、烧结温度和烧结时间为自变量，建立其与多孔Cu的孔隙率、开孔率、收缩率和电阻率的对应关系；再将筛选出的孔结构作为控制变量，改变浸渗时间、连接温度、连接时间和压力，比较填充率、IMC厚度、孔洞率和剪切强度；最后以连接参数为输入，以时效后的强度保持率、热阻增量和功率循环寿命为输出。

实验顺序由材料端逐步推进到器件端：第一阶段通过文献数据确定变量范围和量纲；第二阶段完成多孔Cu的配方筛选及孔结构表征；第三阶段以浸渗质量为中间判据确定TLP连接窗口；第四阶段在同一组织评价标准下开展剪切、时效和动力学分析；第五阶段将最佳连接条件迁移到SiC封装，使用电学、热学和功率循环数据验证其服役效果。

3.2.2  多孔Cu制备与工艺筛选

制备多孔铜的流程如下：

多孔Cu制备采用CuO/NaCl/Ag复合浆料。以NaCl质量分数和Ag质量分数为主要自变量，CuO与有机载体比例、印刷厚度、升温速率和保温时间作为控制变量；孔隙率、开孔率、平均孔径、收缩率、抗压完整性和电阻率作为响应变量。首轮NaCl设10、15、20 wt.%，Ag设0、1、3 wt.%，烧结温度设750、800、850 ℃，保温时间固定60 min，氮氢气氛固定为95%N2+5%H2。每个条件制备5片，先以外观、质量损失和尺寸收缩率排除贯穿裂纹条件，再进入显微统计。浆料经750 rpm混合5 min后丝网印刷，采用5 mm×5 mm×0.20 mm钢网控制成形厚度；烧结后用去离子水和无水乙醇超声去除NaCl，必要时用5%甲酸短时清洗氧化物。

工艺筛选的流程如下：

（1）采用X射线衍射（XRD）分析样品的物相组成。分别对实验所用CuO粉末、NaCl颗粒、CuO-NaCl混合预成型片、还原后的多孔Cu-NaCl混合片，以及经清洗后得到的多孔Cu片进行测试。通过对比各阶段的XRD图谱，分析还原与清洗过程中物相组成的变化；

（2）采用扫描电子显微镜（SEM）观察复合多孔Cu的表面形貌和孔结构，分别获取300 ×和3000 ×放大倍数下的显微图像。利用ImageJ软件分析不同物料比例和烧结工艺下的孔径大小、孔隙率及开孔比例。同时，采用EBSD测量多孔Cu片的晶粒取向和晶粒尺寸，统计并绘制晶粒尺寸分布图；

（3）采用三维X射线成像（3D X-Ray）重构多孔Cu内部孔结构，观察其整体三维形貌及横、纵截面。结合压汞试验测定孔隙率、孔径分布和开孔比例，分析NaCl添加比例与颗粒粒径对孔结构的影响，并验证该方法制备的多孔Cu是否具有双峰孔径分布；

筛选采用两道判据：第一道要求孔隙率55%~80%、开孔率不低于70%、收缩率不超过15%且无贯穿裂纹；第二道要求三个截面的孔隙率变异系数不超过10%，并且四探针电阻率和3D孔道结果与二维图像相符。达到两道判据的条件后进入Sn浸渗环节。

3.2.3  连接接头组织与力学性能评价

（1）连接试验以浸渗时间、连接温度、连接时间和压力为自变量，以Sn填充率、Cu6Sn5/Cu3Sn层厚度、孔洞面积分数、室温和300 ℃剪切强度为响应。首先将合格多孔Cu在250 ℃ Sn池中浸渗5、15和30 s，测量质量增量并通过SEM-EDS确定Sn在孔道中的分布；当填充率达到90%以上且最大孤立孔径不超过预设阈值时，进入热压连接环节。

（2）热压连接采用240、250和260 ℃三个温度，5、10和20 min三个时间以及0.2和0.5 MPa两个压力水平；Cu/Cu和Cu/DBC搭接结构分别作为材料端和器件端的验证结构。

（3）剪切试验速度为0.1 mm/min、刀口高度100 μm，分别测量室温和300 ℃强度，给出每个样品的单值、均值、标准差和变异系数。每个条件至少制备5个剪切样和3个截面样。

（4）截面经镶嵌、研磨和抛光后，SEM-EDS识别Cu6Sn5、Cu3Sn、Ag3Sn、残余Sn和孔洞，EDS采用15 kV加速电压并在同一工作距离下采集；XRD用于物相辅助确认。ImageJ在统一倍率、标尺和阈值下统计IMC厚度、面积分数、等效尺寸和孔洞率，每个截面至少测量10条界面线。若温度或压力提高导致填充率增加但IMC连续层过厚、孔洞率上升或强度离散性扩大，则回到浸渗时间或连接时间变量进行单因素复验。

（5）断口按基板/界面、富Sn区、Cu骨架和IMC四类位置编码，结合EDS确认裂纹路径。将断口类别与孔洞率、IMC厚度及剪切强度进行对应分析：当强度下降同时伴随界面裂纹比例和孔洞率增加时，优先判定为填充问题；当孔洞稳定而IMC厚度和脆性断口比例增加时，优先判定为反应层过度生长。

3.2.4  高温时效与动力学分析

本课题通过研究SAPC接头在高温长期服役条件下的组织演化和性能退化规律，评价其高温可靠性并预测高温使用寿命，具体流程如下：

（1）从3.2.3中选择一个强度高、离散性小且截面无贯穿孔洞的连接条件，同时保留一个较低温度或较低压力条件作为过程对照。时效温度设置250、275和300 ℃，时间节点设置0、24、100、250和500 h；每个温度和时间节点保留3个显微样和3个剪切样。温度和时间是动力学自变量，IMC厚度、孔洞率、Ag3Sn分布、剪切强度保持率和断口类型是响应变量。

（2）每个时间点统一测量Cu6Sn5、Cu3Sn总厚度、界面粗糙度、孔洞面积分数和最大孔洞尺寸，并将图像统计与剪切结果按同一编号配对。当不少于4个时间点呈单调变化、拟合决定系数R²≥0.90且断口机制不发生突变时，使用x²=kt形式估算IMC生长常数；在相同失效机制下取得两个以上温度的生长常数的前提下，进行Arrhenius拟合。

寿命判据预先设定为500 h后剪切强度保持率不低于80%、孔洞面积分数增量不超过5个百分点且无贯穿裂纹。若强度下降而孔洞率不变，则重点检查IMC脆化和热应力；若孔洞率显著增加，则将时效结果反馈到浸渗和连接压力变量。

3.2.5  SiC器件封装与功率循环评价

器件验证以互连材料和连接工艺为自变量，确定其与以正向I-V、反向漏电、结温、热阻和功率循环后的失效位置的对应关系。具体操作如下：

（1）采用TO-247形式SiC二极管，M-Cu@Sn器件使用3.2.3确定的最佳窗口，SAC305器件采用270 ℃、3 min回流作对照，每种互连材料不少于5只。

（2）先用激光热导仪、密度天平和差热分析获得热扩散系数、密度和比热，计算互连层热导率，再用四探针测量电阻率。公开大面积TLP接头在室温和200 ℃的热导率分别为112.3和102.6 W·m⁻¹·K⁻¹，可用于检查测试量级和温度修正[20]。器件初始筛选在25、175和215 ℃测试正向导通与反向漏电I-V，每个温度重复3次。

（3）热瞬态系统记录初始以及200 ℃高温储存300、600和900 h后的结温和热阻；功率循环设置0、5000、10000、20000和30000次节点，按照额定电流和平台温度窗口施加周期电流，并在每个节点测量I-V、温敏参数、结温和热阻。

4  进度安排及预期目标

4.1  进度安排

课题周期为2026年9月20日至2027年5月31日。考虑高温时效和功率循环持续时间较长，部分任务采用并行方式推进，但器件级测试必须建立在材料接头工艺已经基本稳定的基础上。具体安排如下：

表4-1课题进度及主要工作

| 时间 | 主要工作 |
| --- | --- |
| 2026.09.20—10.15 | 文献调研；完成开题报告；建立多孔Cu、Cu/Sn TLP、Ag3Sn、SiC封装可靠性文献库。 |
| 2026.10.16—12.31 | 熟悉浆料配制、丝网印刷、还原烧结、NaCl去除和SAC305渗透；开展工艺参数对比。完成SEM/EDS、XRD、孔结构表征及IMC厚度/相组成统计；开展生长动力学初步拟合。 |
| 2027.01.01—03.20 | 室温/高温剪切测试；结合断口与截面识别塑性区、IMC脆断区、孔洞和界面失效。开展高温时效可靠性试验；按节点完成组织和力学性能表征及退化趋势分析。 |
| 2027.03.21—04.30 | SiC器件封装工艺调试；完成不同温度下I-V测试。开展功率循环；在5000、10000、15000次节点提取结温/热阻并进行截面分析。 |
| 2027.05.01—05.15 | 统一整理工艺、组织、力学、电学和热学数据，完成论文初稿。 |
| 2027.05.16—05.31 | 论文修改定稿、补充重复性验证、查重和答辩准备。 |

4.2  预期目标

（1）完成以外文文献为主、国内文献为补充的SAPC及相邻技术路线综述，梳理多孔Cu制备、焊料浸渗和Cu-Sn界面反应的研究进展，比较不同孔结构与连接工艺对接头性能的影响，归纳多孔Cu辅助TLP连接的技术优势及主要可靠性问题，为后续实验设计提供依据。

（2）建立可重复的多孔Cu制备流程和质量筛选规则，获得能够进行SAC305浸渗和后续连接的多孔Cu预制层，并对孔结构和成形完整性进行定量或半定量描述。

（3）完成SAPC接头的主要相组成和显微组织表征，获得不同连接/时效条件下的IMC、孔洞和裂纹信息；在数据充分时建立合理的IMC生长描述模型。

（4）完成代表性接头的室温和高温剪切及断口分析，形成强度—断裂位置—显微组织的对应证据，而不是只给出单一强度数值。

（5）完成高温时效节点测试，并在明确失效判据和数据质量满足要求时开展寿命或性能保持预测。

（6）完成SiC器件封装、温度相关I-V测试和功率循环，获得结温、热阻及循环后互连层组织数据，用于评价SAPC的器件级适用性。

（7）形成统一的数据表、显微组织图、统计图和技术路线图，完成本科毕业设计论文及答辩材料。

5  已具备和所需的条件和经费

5.1  实验室条件和经费保障

本课题主要在信息楼和实训中心开展，实验室有机械搅拌器、灵敏pH计、数显电子天平、真空干燥箱、超声波清洗机、液压式压片机、高精度立式平面丝印机、伺服真空压力机、金相磨抛机、金相显微镜、体式显微镜、台式X射线衍射仪、激光导热仪、同步热分析仪、四探针电导率测试仪、可焊性测试仪、推拉力测试机、维氏硬度计、BET比表面积测试仪、循环疲劳试验机系统和马弗炉等设备，同时与工业与信息化部电子第五研究所展开合作，研究所拥有高温剪切机、热瞬态测试系统等设备。实验室药品齐全，可通过伊诺凯和阿拉丁的药品公司对药品进行补充。因此，实验室设备和药品均满足实验条件，实验经费充足。

5.2  所需条件和经费

实验室经费充足，开展实验需要用到以下实验药品和设备：

表5-1  本课题使用的实验材料及药品

| 药品名称 | 药品化学式 | 药品纯度 | 药品来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 氯化钠 | NaCl | AR,99% | 伊诺凯科技有限公司 |
| 氧化铜 | CuO | AR,99% | 中冶新材料科技有限公司 |
| 无水乙醇 | C2H5OH | AR,99% | 安徽安特食品股份有限公司 |
| Cu块 | Cu | 99.9% | 深圳凯发金属 |
| 丙酮 | C3H6O | AR,95% | 上海麦克林生化有限公司 |
| 甲酸 | HCOOH | AR,99% | 上海麦克林生化有限公司 |
| 重铬酸钾溶液 | K2Cr2O7 | 10% | 深圳高昂科技有限公司 |
| 聚四氟乙烯薄膜 | (C2F4)n | / | 上海道冠橡塑五金有限公司 |
| 石墨片 | C | 99.99% | 昆山亿杰菱电子科技有限公司 |
| SAC305钎料片 | Sn3.0Ag0.5Cu | 99.99% | 镇江泛亚达电子科技有限公司 |
| 助焊膏 | / | / | 深圳凯利顺科技有限公司 |

本课题所使用的实验仪器具体信息见表5-2。

表5-2  本课题使用的仪器设备信息

| 设备名称 | 生产厂家 | 型号 |
| --- | --- | --- |
| 数显电子天平 | 杭州万特衡器有限公司 | C3002 |
| 超声波清洗机 | 上海安亭科学仪器厂 | YL-0605 |
| 行星式重力搅拌机 | 河北北弘实业有限公司 | BHJ-7 |
| 分离式恒温水浴锅 | 金坛市白塔新宝仪器厂 | HH-2 |
| 液压式压片机 | 长沙米淇仪器有限公司 | MC-12 |
| 真空封口机 | 美的集团股份有限公司 | MJ-CF80W3-011 |
| 电子密度计 | 厦门群隆仪器有限公司 | MH-300A |
| 差示扫描量热仪 | 厦门搏仕检测设备有限公司 | BOS-DSC300 |
| 四探针电导率测试仪 | 广州四探针有限公司 | RTS-11 |
| 推拉力测试机 | 深圳市德瑞茵精密科技有限公司 | MFM1200 |
| 管式炉 | 安徽贝意克设备技术有限公司 | MF-1100C-S |
| 金相磨抛机 | 迈格仪器(苏州)有限公司 | UniPOL 202D |
| 扫描电子显微镜 | 日本株式会社日立制作所 | S4700 |
| 恒温加热台 | 东莞威铁克科技有限公司 | V-1010 |
| 台式X射线衍射仪 | 日本理学公司 | D/max 2500 |
| 激光热导仪 | 德国耐驰公司 | LFA457 |
| 电动压力机 | 苏州百力乐工业自动化有限公司 | BLB-500 |
| 粗铝丝键合机 | 奥地利F&K公司 | 5350 |
| 半导体参数分析仪 | 美国是德科技有限公司 | B1500A |
| 热瞬态测试系统 | 德国西门子股份有限公司 | T3STER SI |

6  预计困难及解决方案

6.1  预计困难与技术难点

结合本课题的CuO/NaCl/Ag浆料—丝网印刷—还原烧结—去盐清洗—SAC305浸渗—TLP连接路线，预计在实验过程中遇到以下困难：

（1）CuO/NaCl/Ag浆料在印刷、干燥和还原烧结后易发生收缩翘曲，薄而多孔的Cu预制层在裁切时还可能崩边，影响后续装配；

（2）SAC305浸渗和Cu-Sn反应不能用同一段保温时间简单代替：孔道未充满时延长回流可能先在入口生成IMC，阻碍内部供料；

（3）SAC305原有3.0 wt.% Ag，预制层中另加Ag后，孔结构变化与Ag3Sn析出可能同时影响强度，难以判断真正起作用的环节；

（4）高温时效和功率循环中可能出现不同断裂或退化路径；若仅比较最终剪切强度、I-V或热阻，难以分清互连层退化与芯片、键合线及测试边界的影响。

6.2  解决方案

针对以上问题，对每个预计困难分别提出解决方案：

（1）先印刷较大的预制层，待烧结后再用模具和液压机裁成5 mm×5 mm试片，减少直接印刷小片造成的边缘不齐。浆料先以粉末总质量25%的松油醇、750 rpm混合5 min试制；固定印刷厚度0.20±0.03 mm后，分别比较750、800、850 ℃保温60 min的收缩与翘曲。若烧结片完整而裁切崩边，则改进模具间隙和支撑方式，不再反复调整粉末配比。

（2）可把“浸渗”和“连接”拆成两步。先使预制层一端接触熔融SAC305，比较250 ℃下15、30、60 s的毛细浸渗深度，再切除表面多余焊料；参考稿中纯Sn在250 ℃浸渗30 s可作为预实验起点，但SAC305须重新验证。之后以文献的250 ℃、0.5 MPa、20 min为连接对照，分别改变焊料供给量或保温时间，并用截面区分未填充孔道与反应收缩孔洞；若入口先被IMC封堵，则先增加供料接触面，而非继续延长保温[20]。

（3）先固定CuO:NaCl=85:15和800 ℃、60 min的烧结条件，只比较预制层额外Ag为0、1、3 wt.%三组，三组均使用相同SAC305；这样0 wt.%组仍含焊料本身的Ag，但可以识别额外加Ag的作用。分别在浸渗前测孔结构、连接后观察Ag3Sn分布，再比较剪切及断口位置。对代表性接头按250、275、300 ℃和0、24、100、250、500 h取样，以SEM/EDS、XRD及图像统计判断组织演化。

（4）先用5 mm×5 mm Cu/Cu接头进行室温和300 ℃剪切对照，每组5件，并记录断裂经过富Sn区、Cu骨架还是IMC区；再选初始组织与强度可重复的条件进入250、300 ℃时效，分别在0、24、100、250、500 h取出截面和剪切样。器件功率循环前后保持相同的电流、冷却边界及温敏电参数标定方法，在5000、10000、15000次节点复测I-V、结温和热阻；出现异常时同时检查互连层、键合线和芯片表面，用对应位置的截面证据判断退化来源。

参考文献

[1] HOU F, SUN Z, SU M, et al. Review of Die-Attach Materials for SiC High-Temperature Packaging[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2024, 39(10): 13471-13486.

[2] BATTAL F, BOSS D, POELMA R H, et al. Advancements in TLP Bonding for Power Electronics Die-Attach Applications[J]. Advanced Materials Technologies, 2026, 11(4): e01166.

[3] KANG H, SHARMA A, JUNG J P. Recent Progress in Transient Liquid Phase and Wire Bonding Technologies for Power Electronics[J]. Metals, 2020, 10(7): 934.

[4] WANG Y, XU D, YAN H, et al. Low-Temperature Copper Sinter-Joining Technology for Power Electronics Packaging: A Review[J]. Journal of Materials Processing Technology, 2024, 332: 118526.

[5] 胡虎安, 贾强, 王乙舒, 等. 功率器件封装用Cu-Sn全IMC接头制备及其可靠性研究进展[J]. 电源学报, 2024, 22(3): 62-71.

[6] 陈平. 先进封装Cu-Sn互连焊点界面金属间化合物研究进展[J]. 微纳电子技术, 2024, 61(11): 110104.

[7] BOSCO N S, ZOK F W. Critical Interlayer Thickness for Transient Liquid Phase Bonding in the Cu-Sn System[J]. Acta Materialia, 2004, 52(10): 2965-2972.

[8] LI J F, AGYAKWA P A, JOHNSON C M. Interfacial Reaction in Cu/Sn/Cu System during the Transient Liquid Phase Soldering Process[J]. Acta Materialia, 2011, 59(3): 1198-1211.

[9] LEE B S, HYUN S K, YOON J W. Cu-Sn and Ni-Sn Transient Liquid Phase Bonding for Die-Attach Technology Applications in High-Temperature Power Electronics Packaging[J]. Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 2017, 28(11): 7827-7833.

[10] LEE D B, YOON J W. Rapid Equiaxed Cu3Sn Formation and High-Temperature Reliability of Transient Liquid Phase Bonding with an Sn/2 μm Cu/Sn Preform[J]. Journal of Materials Research and Technology, 2026, 42: 5769-5778.

[11] 郑敏, 杨瑾, 张华. 多孔金属材料的制备及应用研究进展[J]. 材料导报, 2022, 36(18): 20110092.

[12] 曹凤, 张文彦, 张思思, 等. 多孔金属材料的化学制备方法及性能研究进展[J]. 材料导报, 2017, 31(21): 139-145.

[13] 李言祥, 刘效邦. 定向凝固多孔金属研究进展[J]. 金属学报, 2018, 54(5): 727-741.

[14] SHAO H, WU A, BAO Y, et al. Novel Transient Liquid Phase Bonding through Capillary Action for High-Temperature Power Devices Packaging[J]. Materials Science and Engineering: A, 2018, 724: 231-238.

[15] SU Y, HANG C, CHEN H, et al. Interconnection Method Based on Solder-Filled Nanoporous Copper as Interlayer for High-Temperature Applications[J]. Microelectronic Engineering, 2019, 214: 60-67.

[16] WANG J, LIU X, HUO F, et al. Novel Transient Liquid Phase Bonding Method Using In-Coated Cu Sheet for High-Temperature Die Attach[J]. Materials Research Bulletin, 2022, 149: 111713.

[17] XIONG B, HE S, GE J, et al. Cu-Cu Joint with Sn-58Bi/Porous Cu/Sn-58Bi Transient Liquid Phase Bonding under Formic Acid Atmosphere[J]. Soldering & Surface Mount Technology, 2024, 36(1): 39-50.

[18] KIM H S, CHO S M, LEE J K, et al. Microstructure and Mechanical Properties of Transient Liquid Phase Bonded Joints with Lotus-Type Porous Cu Interlayer[J]. Journal of Materials Research and Technology, 2025, 38: 4559-4566.

[19] SHIN J H, KIM K S, KIM S W, et al. Evaluation of Reliability of Lotus-Type Porous Cu Joint Soldered by SAC305[J]. Microelectronics Reliability, 2025, 175: 115933.

[20] OUYANG Y, LU J, YAN H, HONG S, WU Z. High-Reliability and Cost-Efficient Transient Liquid Phase Bonding for Large-Area Interconnects in Power Modules[J]. IEEE Transactions on Components, Packaging and Manufacturing Technology, 2026, 16(2): 307-318.

[21] SHAO H, WU A, BAO Y, et al. Interfacial Reaction and Mechanical Properties for Cu/Sn/Ag System Low Temperature Transient Liquid Phase Bonding[J]. Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 2016, 27: 4839-4848.

[22] SHAO H, WU A, BAO Y, et al. Microstructure Evolution and Mechanical Properties of Cu/Sn/Ag TLP-Bonded Joint during Thermal Aging[J]. Materials Characterization, 2018, 144: 469-478.

[23] YANG M, KO Y H, BANG J, et al. Effects of Ag Addition on Solid-State Interfacial Reactions between Sn-Ag-Cu Solder and Cu Substrate[J]. Materials Characterization, 2017, 124: 250-259.

[24] YUAN P, CHEN D, QIN J, et al. Effects of Ag3Sn Nanoparticles and Isothermal Aging on IMC Layer Growth, Mechanical Properties, and Life Prediction of SAC305/Cu Solder Joints[J]. Composites and Advanced Materials, 2023, 32: 26349833231163598.

[25] TATSUMI H, LIS A, YAMAGUCHI H, et al. Evolution of Transient Liquid-Phase Sintered Cu-Sn Skeleton Microstructure during Thermal Aging[J]. Applied Sciences, 2019, 9(1): 157.

[26] WANG J, WANG J, DUAN F, et al. Cu3Sn Joint Based on Transient Liquid Phase Bonding of Cu@Cu6Sn5 Core-Shell Particles[J]. Scientific Reports, 2023, 13: 668.

[27] 陈捷狮, 王佳宁, 张志愿, 等. 微/纳尺度Cu-Sn界面冶金行为研究进展[J]. 机械工程学报, 2022, 58(2): 223-235.

[28] 张文武, 潘浩, 马秋晨, 李明雨, 计红军. 功率超声微纳电子封装互连技术研究进展[J]. 机械工程学报, 2022, 58(2): 100-121.

[29] GAO X, JIA Q, WANG Y, et al. Review on Power Cycling Reliability of SiC Power Device[J]. Electronic Materials, 2024, 5(2): 80-100.

[30] HIRASE K, TATSUMI H, ISONO H, et al. Microstructure and Thermal Performance of Lotus-Type Porous Cu/Solder Composite Joints[J]. Journal of Materials Research and Technology, 2026, 41: 3825-3833.

[31] SHAO H, WU A, BAO Y, et al. Novel transient liquid phase bonding through capillary action for high-temperature power devices packaging[J]. Materials Science and Engineering: A, 2018, 724: 231-238.

[32] LIU J, ZHONG X, CHEN H, et al. High-Reliability and Cost-Efficient Transient Liquid Phase Bonding for Large-Area Interconnects in Power Modules[J]. IEEE Transactions on Components, Packaging and Manufacturing Technology, 2026, 16(2): 307-318.

[33] LANG F, YAMAGUCHI H, NAKAGAWA H, et al. Thermally Stable Bonding of SiC Devices with Ceramic Substrates: Transient Liquid Phase Sintering Using Cu/Sn Powders[J]. Journal of the Electrochemical Society, 2013, 160(8): D315-D319.

[34] ZHANG Y, WANG J, LIU P, et al. Microstructure evolution and shear strength of full Cu3Sn-microporous copper composite joint by thermo-compression bonding[J]. Journal of Materials Processing Technology, 2021, 291: 117057.

[35] SHAO H, WU A, BAO Y, et al. Microstructure evolution and mechanical properties of Cu/Sn/Ag TLP-bonded joint during thermal aging[J]. Materials Characterization, 2018, 144: 469-478.

[36] AN D, CHANG G, ZHANG H, et al. Comprehensive Study on the Characteristics of Large Area Transient Liquid Phase Sintering Joint for SiC Module[C]. PCIM Asia, 2024.